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Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme 
und sehr guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid,
Trägermaterial: PET/PA-vliesstoff,
Rückenmaterial: Vinyl,
Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,
Gesamtdicke (ISO 1765): 9,0 mm,
Gesamtgewicht (ISO 8543): 3650 g/m²,
Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 850 g/m²,
Brandverhalten (EN 13501-1): Cfl-s1,
Rollen inkl. 2,5 cm Vinylstoßrand: 200 cm,
Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,
Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,
Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,
Wegen Farbkonzept Dessin…..


Maße (in cm) :
Breite: _____________
Länge:____________


Liefernachweis:	
picobello FUSSMATTEN
ein Geschäftsbereich der publica.SOLUTIONS KG
Stahlwerkstraße 38
57555 Mudersbach
Email: info@picobello-fussmatten.de
Tel: 02745/93183-60
Fax: 02745/93183-25

Artikelnummer: EXZELLENT  Fabrikat: picobello SAUBERLAUF
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                                                                Menge: _________ Stück       EP: ___________  GP: __________
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