Strapazierfähiges Sauberlaufsystem für maximale Feuchtigkeitsaufnahme

und sehr guter Schmutzentfernung im Eingangs- und Innenbereich mit starker Begehungsfrequenz.

Polmaterial: Econyl®, recyceltes Polyamid,

Trägermaterial: PET/PA-vliesstoff,

Rückenmaterial: Vinyl,

Einsatzbereich: starke Frequentierung im Eingangs- und Innenbereich,

Gesamtdicke (ISO 1765): 9,0 mm,

Gesamtgewicht (ISO 8543): 3650 g/m²,

Poleinsatzgewicht (ISO 8543): 850 g/m²,

Brandverhalten (EN 13501-1): Cfl-s1,

Rollen inkl. 2,5 cm Vinylstoßrand: 200 cm,

Verlegung Rollen: auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Dessin/Farbe: mehrfarbig, meliert mit Kratzgarn,

Farbton nach Wahl des AG aus der Standardkollektion,

Wegen Farbkonzept Dessin…..

Maße (in cm) :

Breite: _____________

Länge:____________

Liefernachweis:

picobello FUSSMATTEN

ein Geschäftsbereich der publica.SOLUTIONS KG

Stahlwerkstraße 38

57555 Mudersbach

Email: info@picobello-fussmatten.de

Tel: 02745/93183-60

Fax: 02745/93183-25

Artikelnummer: EXZELLENT  Fabrikat: picobello SAUBERLAUF

Menge: _________ Stück       EP: ___________  GP: __________